### Описание

Антивандальный лак – особо прочный однокомпонентный материал, в составе полиакриловые смолы, органический растворитель. Представляет собой прозрачную жидкость высокой вязкости.

Очень износостойкий, при нанесении 4 слоев и более, не боится ударов твердым предметом. Используется в мебельном производстве. Глянцевый. Не требует разбавления. Инструменты очищать спиртом.

У лака низкий сухой остаток, быстро высыхает (от пыли 5 мин, полностью 20 мин). при затвердевании образует нерастворимую пленку.

- Водостойкость. Способность сохранять характеристики при длительном контакте с жидкостями: вода, туман, конденсат.

- Высокая сопротивляемость влиянию минеральных веществ, ультрафиолета, радиации, растворителей.

- Стойкость к маслам, продуктам нефтепереработки, агрессивным газам, атмосферной среде. Не размягчается под действием бензина.

- Износостойкость, долговечность, хорошая укрывистость.

После высыхания покрытия, оно приобретает гладкую, однородную структуру с эластичными свойствами. Пленка – ровная, без механических включений, морщин, оспин.

Антивандальный лак наносится на любой вид потали, но определенным способом.

##### Для классической потали

Может наноситься кистью, валиком, краскопультом.

##### Для глянцевой потали

Первый слой наносится только краскопультом или аэрозолем методом «сухого факела». После промежуточной сушки в 10 мин, наносятся густо, кистью или краскопультом, покрывные слои без подтеков.

Ошибки применения: испортить золочение можно нанося на глянцевую поталь кистью или валиком первый слой.

Работы по окрашиванию проводить в вентилируемых или проветриваемых помещениях. При подготовке и нанесении лака использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, респиратор, очки, перчатки.

##### Нормы расхода:

1 м² – 80 мл

500 мл – 6 м²

На поталь 14х14 см 1000 листов – 3-4 бутылки 0.5 л лака (1 слой)

На поталь 9х9 см 500 листов – 1 бутылка 0.5 л лака (1 слой)